Předmět zadání

Předmětem zakázky je obnova cest v části „starého hřbitova“. Jedná se celkovou obnovu včetně podkladních vrstev a obrub.

Místo a využití stavby

Areál hřbitova se nachází v k.ú. Lovosice. Dotčené plochy jsou na p.č. 2211/1 a 2212, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: pohřebiště. Pozemky jsou ve vlastnictví investora.

Celková délka cest cca :			  580 m

Celková plocha upravených cest cca :	1741 m2

obruby kpl cca :				1150 m

Popis stávajícího stavu

Vzhledem k tomu, že se jedná a starší část Městského hřbitova, kde byla prováděna běžná údržba nezpevněných cest a v posledních letech byla opravována jenom nejnutnější místa s velkými nerovnostmi. Cesty již v žádném případě nesplňují technické a ani estetické parametry, kladené na takto pietní místa.

Návrh řěšení

Mlatové cesty jsou konstruovány jako sypané plochy z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí, které se následně mechanicky hutní. Základem tělesa mlatové cesty je vrstva směsi dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva (např. struska, recyklát a pod.), která je namíchaná, rozprostřená a zhutněná tak, aby zajišťovala maximální soudržnost a nejvyšší dosažitelnou únosnost.

Důležité je pro tyto komunikace zabezpečit bezpečné a rychlé odvedení vody z koruny. Jedná se totiž o omezeně propustnou vrstvu, která je schopná propouštět povrchovou vodu do podloží. Odvodnění vozovky se dociluje především příčným sklonem o hodnotě min 3 %. Na cestách a chodnících je zvolen střechovitý příčný sklon. Zvýšením koruny cesty nad přilehlý terén se docílí odtékání vody z povrchu cesty do přilehlého trávníku nebo do záhonů, na kterých je rychlejší a vyšší infiltrace.

Cesty budou lemovány obrubou jedné řady žulových kostek uložených do betonového lože bez boční opěry. Podéel dokončených cest se srovná terén a dle požedavku se v šíři cca 0,5m provede zelený pás. Toto bude upřesněno na místě.

- Postup stavby mlatových cest

- Odbagrování zeminy pod tělesem budoucí cesty tl. cca 270 mm

- Položení podkladové kameninové vrstvy

- Hutnění a vyrovnání podloží

- Položení a zajištění geotextilie

- Rozprostření směsi kameniva hrubé frakce

- Vyrovnání a hutnění

- Rozprostření směsi finálního povrchu

- Vyrovnání a hutnění

Předpokládaná doba realizace 10 týdnů.

Rozpočet ceny díla je přiložen v příloze.